Матовая добавка для лаков 2К   666.

Для получения матового покрытия:

1                :                 1             +50%  (по объему)         + до 10%(если необходимо)

Лак 6000 HS                   666                 H600                                          S719; S811

Для получения полуматового покрытия:

3              :             1              + 50% (по объему)                + до 10% (если необходимо)

Лак 6000 HS                 666              H600                                           S719; S811

Матовая добавка 809 для акриловых эмалей 2К

Материал, специально разработанный для восстановления лакокрасочного покрытия пластиковых деталей. Добавка 810 может смешиваться с 2К акриловыми красками, и в результате лакокрасочное покрытие становится матовым, приобретая дополнительную эластичность, что важно для пластиков. Так как после смешивания с добавкой 810 покровные краски становятся достаточно эластичными, добавлять в них специальный пластификатор не требуется.

До 30%     (70%краска + 30%добавка +50%отвердитель)

далее смотри General 2К акриловая эмаль.

Эластичная добавка 810 для материалов 2К

Специальная добавка для окраски пластиковых деталей. Добавка 809 может смешиваться с 2К акриловыми красками и лаками, в результате  лакокрасочное покрытие  приобретает дополнительную эластичность, что позволяет выдерживать деформацию детали без повреждений ЛКП.

10-15%   (90% лак + 10% добавка 809 + 50% отвердителя)